普通平型传动带

特点：又称平胶带或平皮带，采用优质全棉布作为骨架层，帆布为表面层、贴适用胶

料后，再由多层帆布粘合在一起构成平带。

如果将已经生产好的平胶带头尾经过高温硫化橡胶接，可做成环形平胶带，其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷。

产品用途： 广泛用于联合收割机等家用机器设备。

平型传动带分为28、32、36盎司。颜色为：浅褐色、嫩黄色、桔黄色、黑色

产品用途：主要用于机械传动和大功率米面加工、农机灌溉、木材切割等工农业动力设备。

按结构分为包边和切边式。

产品规格系列技术指标Technical date GB524-89

| 拉伸强度规格 | 纵向最小值 | 横向最小值 |
| --- | --- | --- |
| N/mm | Kn/m | Kn/m |
| 190 | 190 | 75 |
| 240 | 240 | 95 |
| 290 | 290 | 115 |
| 340 | 340 | 130 |
| 385 | 385 | 225 |
| 425 | 425 | 250 |
| 450 | 450 | / |
| 500 | 500 | / |