ST800 钢丝绳芯输送带

| 名 称 |  |  | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ST800 |
| 纵向拉伸强度 |  |  | N/mm，≥ | 800 |
| 钢丝绳最大公称直径 |  |  | mm | 3.5 |
| 钢丝绳拉伸强度 |  |  | kN，≥ | 8.8 |
| 钢丝绳数量 | 宽度800 |  | 根 | 75 |
|  | 宽度1000 |  |  | 95 |
|  | 宽度1200 |  |  | 113 |
|  | 宽度1400 |  |  | 133 |
|  | 宽度1600 |  |  | 151 |
|  | 宽度1800 |  |  | 171 |
| 钢丝绳间距 |  |  | mm | 10±1.5 |
| 上覆盖胶厚度 |  |  | mm | 5 |
| 下覆盖胶厚度 |  |  | mm | 5 |
| 覆盖胶 | 拉伸强度 | D | MPa，≥ | 18 |
|  |  | H |  | 25 |
|  |  | L |  | 20 |
|  |  | P |  | 14 |
|  | 伸长率 | D | %，≥ | 400 |
|  |  | H |  | 450 |
|  |  | L |  | 400 |
|  |  | P |  | 350 |
|  | 磨耗量 | D | mm3，≤ | 90 |
|  |  | H |  | 120 |
|  |  | L |  | 150 |
|  |  | P |  | 200 |
| 钢丝绳粘合强度 | 老化前 |  | N/mm，≥ | 60 |
|  | 老化后 |  |  | 55 |
| 以上各项指标按照GB/T9770-2001 执行。 |  |  |  |  |

浙江莱曼机械设备有限公司

生产技术中