ST/S1000、ST/S1600 煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带（MT668-1997）

1.1 纵向拉伸强度 (见下表):

| 型号 | ST/S1000 | ST/S1600 |
| --- | --- | --- |
| 纵向拉伸强度，≥N/mm | 1000 | 1600 |

2 粘合强度

1.2.1 钢丝绳的粘合强度

1.2.1.1 老化前的钢丝绳粘合强度不得小于下表规定:

| 钢丝带型号 | 钢丝绳直径mm | 粘合强度N/cm |
| --- | --- | --- |
| ST/S1000 | 4.0 | 637.4 |
| ST/S1600 | 5.0 | 735.5 |

1.2.1.2 老化后的钢丝绳平均粘合强度不得小于上述值的85%;

1.2.1.3 覆盖层与粘合层之间的平均粘合强度不得小于10kN/m;

1.3 覆盖层性能

1.3.1 拉伸强度 ≥15Mpa

1.3.2 拉断伸长率 ≥350%

1.3.3 老化试验(70℃×168h)后

拉伸强度变化率为-25%～+25%

拉断伸长率变化率为-25%～+25%

1.3.4 磨耗量不得大于200mm3³

1.3.5 硬度为 70±5 SH°A

1.4 阻燃抗静电性

1.4.1 滚筒摩擦试验

每块试样经滚筒摩擦试验时,其任何部位不得发生有焰燃烧和无焰燃烧现象,滚筒表面温度不得

大于325℃。

1.4.2 酒精喷灯试验

对6 块具有完整覆盖层试样,在移去喷灯后,所有试样的有焰燃烧时间的算术平均值和无焰燃

烧时间的算术平均值不得大于3s,其中每块试样的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间单值不得大于10

s。

对6 块剥去覆盖层试样, 在移去喷灯后,所有试样的有焰燃烧时间的算术平均值和无焰燃烧时

间的算术平均值不得大于5s,其中每块试样的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间单值不得大于15 s.

1.4.3 巷道丙烷燃烧试验(型试试验)

全宽度上保留的未损坏长度应大于250 ㎜。

1.4.4 表面电阻值

试样上、下两个表面的表面电阻算术平均值不得大于3*108Ω。