聚酯帆布耐寒难燃输送带

| 项目 |  |  |  | 单位 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （EP100）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  | N/mm，≥ |  | 100 |
| （EP150）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  |  |  | 150 |
| （EP200）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  |  |  | 200 |
| （EP250）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  |  |  | 250 |
| （EP300）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  |  |  | 300 |
| （EP350）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  |  |  | 350 |
| （EP400）每层胶布纵向拉伸强度 |  |  |  |  |  | 400 |
| 带的全厚度纵向拉伸伸长率 |  |  | 扯断伸长率 | ％ | ≥ | 10 |
|  |  |  | 参力伸长率 |  | ≤ | 1.5 |
| 粘 合 强 度 | 胶与布 | 覆盖胶厚度>1.5mm |  | N/mm≥ |  | 3.9 |
|  |  | 覆盖胶厚度≤1.5mm |  |  |  | 3.5 |
|  | 布层间粘合强度 |  |  |  |  | 5.0 |
| 覆 盖 胶 性 能 | 拉伸强度 |  |  | MPa，≥ |  | 10 |
|  | 拉断伸长率 |  |  | %，≥ |  | 350 |
|  | 磨耗量 |  |  | cm3/1.61km，≤ |  | 1.0 |
| 安全性能： j：火焰持续时间的平均值≤60S 无复燃现象 k：难燃且导静电性能≤3×108 |  |  |  |  |  |  |
| 拉伸耐寒系数， |  |  |  | ≥C1（-45℃） |  | 0.3 |
| 备注：1、难燃指标按GB/T10822-89 标准执行。 2、耐寒指标按HG/T3647-1999 标准执行。 |  |  |  |  |  |  |

浙江莱曼机械设备有限公司

生产技术中