一、煤矿用织物整芯阻燃输送带（PVG）技术参数

| 项 目 |  |  |  | 单位 | 800s、1000 s 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厚度拉伸强度 |  |  |  | N/mm | 纵向≥800 | 纵向≥1000 |
|  |  |  |  |  | 横向≥280 | 横向≥300 |
| 全厚度拉断伸长率 |  |  |  | % | 纵向≥15 |  |
|  |  |  |  |  | 横向≥18 |  |
| 撕裂力 |  |  |  | N | ≥1180 |  |
| 覆盖胶与带芯间的粘合强度覆盖胶厚度>1.6mm | N/mm |  |  | ≥4.0 |  |  |
|  | 覆盖胶厚度≤1.6mm |  |  |  | ≥3.15 |  |
| 橡胶覆盖层 | 拉伸强度 |  |  | Mpa | ≥10 |  |
|  | 扯断伸长率 |  |  | % | ≥350 |  |
|  | 覆盖胶磨耗量 |  |  | mm3 | ≤200 |  |
| 表面电阻值 |  |  |  | Ω | ≤3×108 |  |
| 阻燃性 |  | 滚筒磨擦试验 |  | 每块试件经滚筒磨擦试验时，其任何部位不得发生有焰燃烧和无焰燃烧，滚筒表面温度不大于325℃ |  |  |
|  |  | 酒精喷灯燃烧试验 | 有覆盖层 | 平均值≤3s，单值≤10s |  |  |
|  |  |  | 无覆盖层 | 平均值≤5s，单值≤15s |  |  |
|  |  | 巷道丙烷燃烧试验 |  | 全宽度上保留的未损坏长度大于250 mm。 |  |  |

备注：按MT914-2002 标准执行。

- 煤矿用织物整芯阻燃输送带（PVC）技术参数

| 项 目 |  |  | 单位 | 800s、1000 s 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厚度拉伸强度 |  |  | N/mm | 纵向≥800 | 纵向≥1000 |
|  |  |  |  | 横向≥280 | 横向≥300 |
| 全厚度拉断伸长率 |  |  | % | 纵向≥15 |  |
|  |  |  |  | 横向≥18 |  |
| 撕裂力 |  |  | N | ≥1180 |  |
| 表面电阻值 |  |  | Ω | ≤3×108 |  |
| 阻燃性 | 滚筒磨擦试验 |  | 每块试件经滚筒磨擦试验时，其任何部位不得发生有焰燃烧和无焰燃烧，滚筒表面温度不大于325℃ |  |  |
|  | 酒精喷灯燃烧试验 | 有覆盖层 | 平均值≤3s，单值≤10s |  |  |
|  |  | 无覆盖层 | 平均值≤5s，单值≤15s |  |  |
|  | 巷道丙烷燃烧试验 |  | 全宽度上保留的未损坏长度大于250 mm。 |  |  |

- 备注：按MT914-2002 标准执行。