耐热棉帆布输送带

拉伸强度和伸长率

| 单层胶帆布拉伸强度，kg/层 ≥ | 56 |
| --- | --- |
| 全厚度纵向参考力伸长率，% ≤ | 4 |
| 全厚度纵向拉断伸长率，% ≤ | 10 |

粘合强度

| 项 目 | 布层间 | 覆盖层与布层间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 覆盖厚度 ≤1.5mm | 覆盖层厚度 >1.5mm |
| 纵向试样平均值，N/mm ≥ | 3.0 | 2.2 | 2.6 |
| 纵向试样最低峰值, N/mm ≥ | 2.0 | 1.6 | 2.0 |

覆盖层物理性能

| 项 目 |  | 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1型 |  | 2型 | 3型 |  |
|  |  | 变 化 范 围 |  |  |  |  |
| 硬度 | 老化后与老化前之差（IRHD） | ±20 |  |  |  |  |
|  | 老化后的最大值（IRHD） | 85 |  |  |  |  |
| 拉伸强度 | 性能变化率降低，% ≤ | 25 | 30 |  |  | 40 |
|  | 老化后的最低值，Mpa | 12 | 10 |  |  | 5 |
| 扯断伸长率 | 性能变化率，% ≤ | 50 |  |  |  | 55 |
|  | 老化后的最低值,% | 200 |  |  |  | 180 |

覆盖层磨耗性能

| 项 目 | 1 型 | 2 型 | 3 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磨 耗 量 cm3/1.61km | 0.8 | 1.0 |  |

注：耐热带按试验温度不同分为三种型号

1 型：可耐不大于100℃试验温度

- 2 型：可耐不大于125℃试验温度

3 型：可耐不大于150℃试验温度

浙江莱曼机械设备有限公司

生产技术中