普通帆布带

| 项目 |  |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 帆布带 |
| 单层胶帆布纵向拉伸强度 |  |  | N/mm，≥ | 56 |
| 带全厚度纵向拉断伸长率 |  |  | %，≥ | 10 |
| 带全厚度纵向参考力伸长率 |  |  | %，≤ | 2 |
| 胶与布 | 覆盖胶厚度>1.5mm |  | N/mm | 2.7 |
| 粘合强度 | 覆盖胶厚度 0.8-1.5 mm |  |  | 2.1 |
| 布层间粘合强度 |  |  | N/mm，≥ | 3.2 |
| 覆盖胶拉伸强 |  | H | MPa，≥ | 24 |
|  |  | D | MPa，≥ | 18 |
|  |  | L | MPa，≥ | 15 |
| 覆盖胶拉断伸长率 |  | H | %，≥ | 450 |
|  |  | D | %，≥ | 400 |
|  |  | L | %，≥ | 350 |
| 覆盖胶磨耗量 |  | H | mm3，≤ | 120 |
|  |  | D | mm3，≤ | 100 |
|  |  | L | mm3，≤ | 200 |
| 备注：以上指标按国标 GB/T7984-2001 标准执行。 |  |  |  |  |

浙江莱曼机械设备有限公司

生产技术中